**Технический Паспорт**

Полиэфирная шпатлевка **Zinco**

Артикул 781

***Продукт:*** Полиэфирная шпатлевка для выравнивания поврежденного элемента при кузовном ремонте. 2‐х компонентный наполняющий продукт, специально разработанный для алюминиевых и оцинкованных поверхностей. В комплект входит: наполняющая полиэфирная шпатлевка, отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

***Свойства:***

* Обладает отличной наполняющей способностью, легко перемешивается и наноситься;
* Отличная адгезия к металлическим поверхностям;
* Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор;
* Обладает хорошей эластичностью, не стягивается и не растрескивается.

Цвет – серый.

Для подготовки поверхности к нанесению рекомендуем использовать абразив зернистостью

P80÷P120.

ВНИМАНИЕ: **Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты, а так же термопластичные покрытия.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Смешивание** шпатлевка отвердитель | **вес**  100  2‐3 |
| Компоненты мешать до момента получения однородного цвета | |
|  | **Нанесение**  Шпатлевку следует наносить тонкими слоями шпателем. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя Жизнеспособность смеси 5‐8 мин. при 20oC | |
|  | **Время отверждения**  30 ‐ 40 минут при 20°C  8 минут при ИК сушке  Температура ниже 20oC значительно увеличивает время отверждения | |
|  | **Шлифование**   * черновое P80 ‐ Р120 * финишное P180 ‐ P280 | |

***Последующие слои:*** На шпатлевку можно наносить: полиэфирные, пневмораспыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты. Перед нанесением финишных покрытий шпатлевку необходимо перекрыть грунтом.

ВАЖНО!

* Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
* Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
* Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
* Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

***Хранение:*** В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!

Отвердитель хранить от перегрева!

***Гарантийный срок хранения:*** Шпатлевка ‐ 18 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки‐ 18 месяцев от даты производства.