

|  |  |
| --- | --- |
|  Описание | Easy Sand Финишная шпаклевка,смешиваемая и текучая.Продвинутая формула для шлифовки без засорения.Идеально подходит для заполнения риски,вмятин после града,небольших дверных вмятин,сварных облостей. Не гигроскопична.Может применятся со всеми окрасочными системами. |
| Подготовка поверхности | Голый мталл,сталь,алюминий: очистить обдувом и антисиликоновым обезжиривателем; отшлифовать абразивом Р40 – Р80.Оригинальное лакокрасочное покрытие:очистить антисиликоновым обезжиривателем;зону заполнения расшлифовать Р40 – Р80 до голого металла облость сопрежения с ЛКП обработать Р180. |
| Смешивание | 100% шпаклевочной массы(по объему) ,2%активатора шпатлевки(по объему)Смешать до однородного цвета. |
| Жизнеспособность после смешивания | 5 – 6 минут после смешивания при температуре 27С. |
| Толщина нанесения | В отшлифованом виде 3мм. |
| Сушка и обработка | Атмосферная при температуре 27С 20мин.Нагревом коротковалновой ИК сушкой 5мин. |
| Технология постройки | ZNX-7: высокая адгезия к гальванизированной стали и алюминию.MetalWorks system : высокая антикоразионная защита.Hattonine: не засорят абразив. |
| Плотность | 1.02 кг./л. |
| Фасовка | 0.88л. |
| Охрана труда | Продукт преднозначен для профессионального применения.Содержит опасные вещества необходимо использовать соответствущие защитные средства.При попадании в глаза промыть болшим количеством воды и обратится к врачу. |